Обзор продукции и фурнитуры

| Профили из древесно-полимерного композита |
| --- |
| Террасная доска | Подкладочный брус |

| Установочные элементы |
| --- |
| Кляммер стартовый | Кляммер монтажный рядовой (стыковка с зазором) | Нагиль (стыковка без зазора) | Проставка под саморез (стыковка без зазора) |

| Декоративные элементы |
| --- |
| Заглушка торцевая | Планка торцевая алюминиевая 30х30 | Планка торцевая алюминиевая 30х60 |

1. Общие положения

Перед началом монтажа террасной доски производства компании «MultiPlast» внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции. Соблюдение всех технологических требований указанных в ней является условием предоставления гарантийных обязательств и заявленного срока службы изделия.

1.1 Сфера действия

Положения данной инструкции разработаны на основе стандартных вариантов монтажа. Конфигурации террас могут быть различны, поэтому каждый отдельный случай здесь не рассматривается.

1.2 Область применения

Самонесущий настил для полов садовых террас, беседок, дорожек, бетонных полов балконов, эксплуатируемых кровель и т.д.

1.3 Оборудование для установки

Террасная доска и подкладочный брус обрабатываются с помощью инструментов обычно применяемых для пиломатериалов:

- Пила / Лобзик

- Линейка / Рулетка

- Дрель

- Отвёртка / Шуруповёрт

- Деревянная киянка / Молоток с резиновым бойком

1.4 Указания по монтажу:

- Террасную доску запрещается устанавливать при температуре окружающей среды ниже 0о С. Перед монтажом пола необходимо дать панелям время на адаптацию к окружающей среде в течении не менее чем 24 часов, если температура окружающей среды ниже 8о С;

- Профили из древесно-полимерного композита категорически запрещается использовать, как элементы несущих конструкций. Основой для настила должен служить либо каркас (металл, деревянный брус), либо ровное основание (уплотнённый грунт, монолитная плита);

- Монтаж настила из соображений удобства следует производить не менее, чем двум рабочим;

- Перед установкой следует тщательно проверить каждый профиль на наличие дефектов. Гарантия не распространяется на дефекты профиля, выявленные уже после монтажа или полученные в его процессе.

1.5 Указания по уходу

Террасная доска MultiDeck не нуждается в ежедневном уходе. Исключением является появление значительных загрязнений, которые необходимо незамедлительно удалить после их появления:

- Профили должны очищаться в направлении их укладки с помощью очистителя высокого давления и щётки;

- Пятна от жира, масла или ягод можно удалить с помощью бытового обезжиривающего средства. Категорически запрещает использовать для удаления загрязнений очистители с агрессивной средой (кислотные, щелочные);

- Мелкие царапины и риски на шлифованной поверхности доски можно удалить с помощью шкурки-нулёвки, при этом не нужно прикладывать чрезмерных усилий. Глянцевую поверхность шкурить категорически запрещается.

1.6 Изменение цвета

Террасная доска «MultiDeck» прокрашена насквозь и с течением времени выцветает естественным образом, не теряя основного цветового тона. Террасная доска является продуктом на основе древесины, поэтому следует ожидать естественного изменения цвета под воздействием ультрафиолетового излучения и внешней среды. В основном, оно происходит в первые недели и месяцы (в зависимости от условий внешней среды)  и не свидетельствует о каком-либо дефекте изделия. Незначительная разноцветность профиля или профилей в пределах одной партии является нормальной и подчеркивает естественную фактуру дерева. Цвет выравнивается при образовании патины (естественное потемнение дерева).

1.7 Утилизация отходов

Обрезки профилей могут быть утилизированы как обычный хозяйственный мусор. Особо крупные элементы могут быть утилизированы как строительный мусор или сданы в качестве вторичного сырья.

2. Подготовка основания

Монтаж настила следует производить, на способное нести нагрузку заранее подготовленное основание (варианты прописаны ниже). Во избежание верховодки, следует обращать внимание на уклон основания 1,5% в направлении укладываемых профилей и достаточный отвод воды. В случае особой необходимости нужно предусматривать дренаж.

2.1 Природный грунт

При недостаточно уплотненном основании следует выполнить соответствующую выемку грунта на глубину не менее 250мм. Затем необходимо засыпать и вибрационным способом уплотнить слой щебня, после чего насыпать постель из песка или гравия толщиной 5 см.  Укладывать подкладочный брус (лагу) на гравий или песок  недопустимо, так как они должны иметь точечную опору. В качестве опор укладываются  бетонные плиты.  Расстояние между центрами бетонных плит (точками опоры лаги), вдоль линии укладки лаг не должно превышать 500 мм.

2.2 Бетонное основание

При наличии ровного и прочного основания монтажные лаги укладываются на бетонную плиту и снабжаются резиновыми подкладками размером 100х100х5 мм. Бетонное основание должно иметь уклон 1,5% для отвода воды и предотвращения образования повышенной влажности под настилом, способной привести к порче покрытия. В остальном бетонное основание не требует никакой дополнительной подготовки.

2.3 Бетонные балконы или террасы на плоских крышах

Настил на плоских крышах (эксплуатируемая кровля) монтируется на винтовых регулируемых опорах, не повреждающих гидроизоляционное покрытие. На бетонных балконах в качестве опор для подкладочного бруса укладываются бетонные плиты.  В целях защиты гидроизоляционного покрытия балкона от механических повреждений под плиты должны устанавливаться резиновые подкладки размером 100х100х5 мм. Расстояние между центрами бетонных плит или регулируемых опор, вдоль линии укладки лаг не должно превышать 500 мм.

2.4. Каркасное основание

В качестве несущей конструкции для террас и пирсов может быть выбрано каркасное основание способное нести существенную нагрузку (от 1000 кг на м2). Расстояние между несущими балками не должно превышать 500 мм, если подкладочный брус уложен в направлении перпендикулярном направлению несущей балки. При диагональной укладке лаг, интервал между несущими балками должен уменьшаться в соответствии с углом укладки (см. раздел 3). В случае укладки бруса продольно на балку, то расстояние между центрами балок сократится до 300мм.

3. Вентиляция настила

Рисунок 1 - Вентиляция настила

Весь настил должен хорошо вентилироваться. Для беспрепятственной циркуляции воздуха пустоты между элементами опорной конструкции под покрытием не должны чем-либо заполняться. При укладке террасных настилов на уровне земли необходимо предусматривать разграничивающий каменный бордюр и т.п. для газонов или грунта. Недопустим непосредственный контакт настила или лаги с газоном либо грунтом. Для достаточной вентиляции требуется наличие открытой щели  минимум 20 мм по всему периметру настила (Рисунок 1).

4. Монтаж подкладочного бруса

Оригинальный подкладочный брус (лага) может устанавливаться как в вертикальном, так и горизонтальном положении (Рисунок 2). В свою очередь компания-производитель рекомендует использовать вертикальное положение лаги при монтаже настила на регулируемых опорах, бетонных блоках и каркасах, а горизонтальное на плоском бетонном основании. Лаги не нужно рассматривать, как элементы несущей конструкции, так же не следует вмуровывать их в бетон, скреплять или склеивать друг с другом.

Рисунок 2 – Положение укладки лаги

4.1 Уклон поверхности

В процессе монтажа лаги необходимо предусмотреть уклон  поверхности настила не менее 1,5% в направлении от здания вдоль профиля.

4.2 Монтажные интервалы

Расстояние между монтажными лагами при продольной укладке должно составлять не более 300мм (размер по осям лаг). В случае эксплуатации настила при постоянных повышенных нагрузках (общественные места, парковочные площадки), соответствующие должны уменьшаться наполовину (Рисунок 3).

Расстояние между монтажными лагами при диагональной укладке профилей должны уменьшаться в соответствии с углом укладки:

- при укладке под углом 60° - 250 мм;

- при укладке под углом 45° - 200 мм.

Расстояние между точечными опорами (несущие балки каркаса, регулируемые опоры) вдоль линии укладки монтажных лаг должно составлять не более 500 мм.

Рисунок 3 – Интервал укладки лаги

Величина отступа от неподвижных ограничителей до торцевой и боковой сторон лаги составляет 20мм. Вследствие сезонных расширений материала следует между торцами двух соседних лаг оставлять зазор 20 мм (Рисунок 4).

Закрепление лаги к основанию происходит с помощью дюбель-гвоздей с шагом в 500 мм, при этом расстояние от края лаги до первого отверстия должно быть не менее 100мм.

Рисунок 4 – Расстояния до неподвижных ограничителей

5. Монтаж террасной доски

Террасная доска обязательно должна крепиться к каждому подкладочному брусу. В случае малой длины доски обязательно крепление в трёх точках (используются 3 лаги).

5.1 Начало монтажа

На край каждой лаги с той стороны настила, где начинается монтаж устанавливается стартовый кляммер. Вертикальная стенка кляммера должна на 1,5-2 мм выступать за торцевую часть лаги, чтобы при монтаже доски она полностью перекрыла собой лагу. С помощью двух самонарезающих шурупов размерностью 3,5х40мм фиксируем каждый кляммер. Заходная (первая) доска боковым пазом подводится к кляммерам и с усилием заводится в их посадочные места до фиксации (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Начало монтажа

5.2 Монтаж рядовых досок

Для монтажа террасной доски компанией производителем предлагается специально разработанный набор крепёжных элементов представленных в начале инструкции для осуществления двух видов стыковки. Каждый из них подробно будет описан ниже.

Важно!

Перепады температуры и влажности могут вызывать геометрические изменения доски по длине, ширине и толщине. Максимальное расширение профилей составляет до 3 мм/м по длине либо ширине профиля.

С учетом этого, при их укладке следует предусматривать соответствующие компенсационные зазоры величиной 20мм до всех неподвижных ограничителей (стены, пороги, бордюры, цветники).

При несоблюдении этих норм, возможны напряжения, способные привести к деформации настила - короблению или вспучиванию покрытия.

5.2.1 Монтаж с зазором

Стыковка с зазором применима и на открытом воздухе и в помещении, так как позволяет компенсировать температурные расширение-сжатие материала доски вследствие температурных колебаний окружающей среды и влажности.

Рисунок 6 – Монтаж рядовых досок стыковкой с зазором

На подкладочном брусе в боковой паз заходной доски до упора заводится с усилием рядовой монтажный кляммер для стыка с зазором. Кляммер должен находиться на лаге с некоторым смещением от центра вправо или влево (вне зависимости от её монтажного положения), так как в таком положении закрепляющий его самонарезающий шуруп не попадает на внутреннюю стенку лаги. Затем с помощью самонарезающего шурупа размерностью 3,5х40мм фиксируем каждый кляммер. Все вышеуказанные операции повторяются на каждой лаге, после чего можно устанавливать следующую доску.

Важно!

Независимо от метода стыковки досок максимальная величина консольного свеса доски составляет 50мм

5.2.1 Монтаж встык

Данный вид монтажа применяется только в отапливаемом помещении с незначительными перепадами температуры и влажности воздуха.

В боковой паз заходной доски на уровне подкладочного бруса закладывается проставка под самонарезающий шуруп, так чтобы её боковая сторона (треугольник) совместилась с одной из боковых сторон лаги, а затем фиксируется самонарезающим шурупом размерностью 3,5х40мм.

На одинаковом расстоянии от боковой стороны лаги в соответствующий паз доски вставляется до упора удерживающий элемент – нагиль.

Проставки ставятся на каждом месте крепления доски к лаге, а нагили на каждом расстоянии между ними (лагами). Последующую доску необходимо плотно пригнать к заходной для устранения щели между ними, затем в той же последовательности повторяются действия указанные выше.

Рисунок 7 – Монтаж рядовых досок встык

Важно!

При вворачивании шурупов, как в лагу, так и в доску следует избегать чрезмерных усилий, так как это может вызвать их растрескивание или скол. Кроме того слишком сильная затяжка шурупов снижает прочность на растяжение и может стать причиной нежелательных повреждений.

Ударять напрямую молотком по крепёжным элементам или террасной доске не допускается. Подгонка производится либо резиновой киянкой, либо с помощью молотка и деревянной колодки.

5.3 Окончание монтажа

Крепление завершающей доски к лаге осуществляется через проставку и самонарезающий шуруп, без использования кляммеров.

Рисунок 8 – Окончание монтажа

Завершающая доска плотно пригоняется к остальному настилу, после чего в её боковой паз закладываются проставки под шуруп и выравниваются по боку лаги, каждая проставка фиксируется шурупом размерностью 3,5х40мм (Рисунок 8).

6. Разделительные швы

6.1 Настилы менее 6 метров по длине

Настилы общей длиной менее 6 метров могут выполняться без общего разделительного шва, но при этом доски желательно укладывать в разбежку (палубная укладка) со смещением минимум на одно поле (минимально заявленный пролёт между лагами в 300мм). Зазор между торцами соседних досок должен составлять 4мм (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Окончание монтажа

6.2 Настилы более 6 метров по длине

Террасные настилы общей длиной более 6 м должны разделяться на участки настила с длиной профиля не более 3 м и общим разделительным швом. Уменьшение размера шва возможно за счёт применения профиля укороченной длины.

Расчёт величины разделительного шва

L1 = (А + В) х 3мм/м + 10мм

L2 = (В + С) х 3мм/м + 10мм

10мм – зазор для стока воды

Рисунок 10 – Окончание монтажа

Террасные настилы, размещённые вокруг здания (Г и П – образные контуры) также рекомендуется выполнять с разделительными швами в области угла здания.

7. Заделка торцов

Для создания эстетичного внешнего вида наружных контуров настила могут применяться декоративные торцевые элементы – заглушки и алюминиевые планки. Цветовая гамма декоративных элементов для обеспечения целостного вида настила совпадает с соответствующей гаммой доски.

7.1 Заделка торцов заглушкой

Заглушку необходимо устанавливать дренажными прорезями вниз (пять полукруглых выступов смотрят вверх) для обеспечения свободного выхода конденсата из внутренних полостей доски. Аккуратно надавливая деревянным бруском на всю лицевую поверхность заглушки, утапливаем её в пазы доски до тех пор, пока она плотно не сядет на её торцевую поверхность.

Рисунок 11 – Заделка торцов заглушкой

Важно!

При установке следует исключать изгиб заглушки, так как это может привести к нежелательным деформациям и потере внешнего вида.

7.1 Заделка торцов алюминиевой планкой

Алюминиевая торцевая планка с противоскользящей поверхностью используется для окантовки настила по периметру и отделки ступеней. В целях облегчения монтажа на лицевой поверхности планки выполнены зенковки под шуруп.

Важно!

При подгонке планки следует помнить, что расстояние между угловым швом соседних планок и центром зенковки не должно быть более 30 мм.

Рисунок 12 – Заделка торцов заглушкой

# Text boxes

Террасная доска MultiDeck

Инструкция по монтажу